EPOSIST 2000

Kód č./Odstín		Báze	CEP(ERCD) 1335	béžový		 CEP(ERCD) 7001 šedý

CEP(ERCD) 3900	Rudohnědý	 CEP(ERCD) 9005 černý

CEP(ERCD) 6102	zelený		 CEP(ERCD) 9106 stříbrný

Tužidlo  ERX 1655

Popis		Dvousložkový vysokovrstvý vysokosušinový epoxidový nátěr (mastic) s vynikajícími protikorozními vlastnostmi, tolerantní k nižšímu stupni přípravy povrchu. Vynikající odolnost vůči vlhkosti, povětrnosti a mechanickému namáhání, střídavému či trvalému ponoru. Odstín CEP(ERCD) 9106 stříbrný je pigmentován hliníkem a je zvláště doporučován pro povrchy otryskané vodou (WJ1-WJ4).

Doporučené použití	V nátěrových systémech v námořních a průmyslových aplikacích, vhodný pro trupy lodí, 			paluby, balastní nádrže, těžní plošiny, potrubní systémy ap. Může být použit i na jednoduše 			ručně očištěné povrchy.

Certifikace		Germanischer Lloyd (GL-KORR 1039 HH 1).

Newcastle Occupation Health (NHS 7527/04) – neškodný pro náklady obilnin

Informace o produktu

Objem sušiny		cca 75%

Doporučené DFT/WFT	125 / 167µm nebo 250 / 335µm

Teoretická vydatnost	6,0m²/ltr		3,0m²/ltr		(při uvedeném objemu sušiny a DFT/WFT)

4,22m²/kg	2,11m²/kg

Specifická hmotnost	cca 1,42 g/cm³

Poměr tužení				Báze	Tužidlo

Objemový	16	4

Hmotnostní	100	17

Bod vzplanutí		+25ºC

Skladovatelnost		cca 6 měsíců (v běžných podmínkách, pro nesmíchané složky)

Aplikace

Doba zpracovatelnosti	4 hodiny při+20ºC

Způsoby nanášení	Obvykle vysokotlakým stříkáním, štětcem nebo válečkem

Tryska			0,019" – 0,023"

Ředidlo			VEP 46 nebo VEP 47

Doby schnutí		Teploty	+5ºC		+10ºC		+20ºC		+30ºC

Suchý na dotek		               16 hod.		10 hod. 		6 hod.		4 hod.

Přetíratelný		min.     24 hod.                16 hod.                 12 hod.                   10hod.

Max.						14 dnů

Připraven k použití	Zcela vytvrzen přibližně po 7 dnech

Příprava povrchu	Odstraňte mastnoty a kontaminace oleji ředidlem nebo vhodným čisticím prostředkem. 				Min. stupeň přípravy povrchu St2. Může být aplikován na staré nátěry s dostatečnou 				přilnavostí.

Příklad nátěrového systému	Nové konstrukce				Opravy/údržba

1-2x EPOSIST 2000          	Konzultujte prosím s naším technickým

oddělením postupy pro údržbu, opravy 		             			               			obnovy nátěrových systémů

Přetíratelnosti	Může být přetírán totožnou nátěrovou hmotou, nátěry WILKOR, WILKOPOX, WILKOTAN, nebo dle specifikace.

Obecné informace

Bezpečnost při práci	a) Zajistěte odpovídající ventilaci.

b) Neinhalujte  aerosol nátěrové hmoty

c)Při zasažení očí je vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc

d) Zabraňte kontaktu s pokožkou

e) Před použitím prostudujte bezpečnostní list výrobku.

Celosvětová dostupnost	Mohou se vyskytovat drobné modifikace výrobku v závislosti na legislativních nebo místních			podmínkách.

Obecná poznámka	Během aplikace má být teplota povrchu nejméně 3ºC nad rosným bodem a relativní vlhkost 			vzduchu nižší než 85%. Při aplikaci na povrch s teplotou pod  0ºC hrozí riziko výskytu           			námrazy, jinovatky ap. a tudíž ji nedoporučujeme.

| Údaje o těkavých látkách, v podobě obvyklé a v podobě dle Vyhlášky MŽP č.355/2002 Sb. |  |
| --- | --- |
| VOC (soubor organických těkavých látek), vyjádřený obvyklým způsobem (g/ltr), cca (vypočteno) | 215 |
| VOC (soubor organických těkavých látek), vyjádřený hmotnostním zlomkem (kg/kg produktu), cca | 0,15 |
| TOC (celkový organický uhlík, obsažený ve VOC), vyjádřený hmotnostním zlomkem, cca | 0,12 |